- Wannate® HB-75MX

产品用途

Wannate HB-75MX是一种脂肪族多异氰酸酯。其组成为75%的HDI缩二脲，12.5% 的丙二醇甲醚醋酸酯及12.5% 的二甲苯。常温下呈无色或浅黄色透明液体，微弱刺激性气味。

该产品属于多异氰酸酯类：

当量                    约255

密度（25℃）            约1.07 g/ml

闪点                    约38℃

Wannate HB-75MX主要用作耐光性双组分聚氨酯涂料的固化剂组分，该涂料具有优异的耐化学品性和耐候性，杰出的保光性和极佳的机械性能。

用Wannate HB-75MX 配制的涂料体系适用自干或烘烤，用于汽车原厂漆，汽车修补，运输工具，工业品及塑料的涂饰，金属防腐，工程机械，桥梁等重防腐等领域。

理化性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| NCO 含量 | 16.5±0.5% |
| 不挥发组分含量 | 75 ± 1 % |
| 粘度 23°C | 250±100 mPa•s |
| 色值Hazen） | ≤40 |
| HDI 单体 | ≤0.3% |

包装规格

20 kg            铁桶

220 kg            铁桶

贮存（使用）注意事项

储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。

Wannate HB-75MX可以使用酯类，酮类，芳香烃类溶剂如乙酸乙酯，乙酸丁酯，丙酮，甲乙酮，甲基异丁基酮，环己酮，甲苯，二甲苯等进行稀释。一般与上述溶剂具有良好的混溶性，但必须测试所制成的溶液的储存稳定性，不同的储存条件会导致产品有不同的储存稳定性，应使用聚氨酯级溶剂（水含量低于0.05%，无羟基或氨基等活性基团）。脂肪烃类不适合作溶剂。

Wannate HB-75MX不应稀释至固含量40%以下，基料含量低的溶液，长期储存后可能会出现浑浊和沉淀。

相容性

Wannate HB-75MX一般可与脂肪族聚异氰酸酯、芳香族聚异氰酸酯、聚醚多元醇、聚丙烯酸酯配用，但是需要测试所配溶液的相容性。

保质期

该产品对湿气敏感，因此应储存原装密闭容器内。当室温下储存条件得当，该产品保质期至少为6个月。

安全注意事项

易燃。

皮肤接触可导致敏感反应。

含异氰酸酯，应严格遵守产品安全数据表。包括标签，运输及储存等有关信息，以及产品使用，产品安全和生态的相关资料。

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

| 联系地址：山东省烟台市开发区天山路17号 | 邮 编：264006 |
| --- | --- |
| 客户服务中心咨询电话：+86 (535)- 8203244 | 传 真：+86 (535)- 3388222-3244 |
| http:/www.whchem.com | E-mail： ADI@whchem.com |